Обследование лоджии в жилом доме, расположенном по адресу:

Россия, Московская область, Люберецкий район ,ул.  Пионерская, д. 16, кв.9.

Заказчик:  ООО”Томилинская управляющая компания”

1.Объект обследования, лоджия жилого дома, которая состоит из  железобетонной плиты перекрытия и  железобетонной плиты с эвакуационным отверстием (Противопожарные нормы), кирпичных стен ограждения. В данных плитах не наблюдается уклон, который препятствует нормальной эксплуатации лоджии.

2. Процедура обследований включает в себя следующее:

- предварительный осмотр объекта обследования для, специфики обследования, необходимых подготовительных работ; составление программы обследования;

- определение конструктивного исполнения основных несущих элементов объекта обследования;

- техническое обследование основных несущих конструкций объекта обследования, выявление имеющихся дефектов и повреждений конструкций;

- определение прочностных характеристик материалов конструкций (физико-механические испытания бетона неразрушающими методами);

- выборочное фотографирование объекта обследования, элементов, наиболее существенных дефектов и повреждений конструкций;

- составление технического отчёта по результатам обследования с разработкой рекомендаций по дальнейшей эксплуатации строительных конструкций объекта обследования;

Алгоритм обследования:

Внешний визуальный осмотр.

Определение материала лоджии.

Выявление дефектов лоджии  по прямым и косвенным признакам.

Определение технического состояния лоджии.

Оценка  физического износа лоджии.

Определение прочности бетона и наличия арматуры в плите перекрытия лоджии.

Составление технического отчёта по результатам обследования с разработкой рекомендаций по дальнейшей эксплуатации строительных конструкций объекта обследования.

3. Линейные измерения выполнялись лазерным дальномером, имеющим точность измерения 3 мм на 100 м, и стандартной рулеткой.

При выполнении обследования физико-механические характеристики строительных конструкций здания определялись с использованием измерителя прочности бетона ИПС-МГ 4.03 зав. №7194.

Параметры сечений металлических конструкций и арматуры определялись с помощью штангенциркуля и прибора измерения защитного слоя, диаметра и положения арматуры ИПА-МГ4.01.

4.Рекомендации:

4.1).Выполнить  разгрузку лоджии. Перед заливкой стяжки необходимо обеспечить устройство временных креплений железобетонных плит.

4.2).Выполнить усиления конструкций перекрытия по специально разработанному проекту, учитывающему фактическое состояние и конструкционные характеристики  плит перекрытия, а также различные нагрузки при эксплуатации лоджии.

4.3).В связи с тем, что несущие конструкции дома уже усиливались, необходимо выполнить полное обследование несущих и ограждающих конструкций здания в целом.

4.4).Уровень стяжки двух железобетонных плит должен совпадать (не должно быть перепадов по горизонтали).

4.5).При эксплуатации лоджии, после текущего ремонта, нагружать данные плиты нужно постепенно. При визуальном выявлении каких-либо дефектов (трещин, смещений от данных проектных  положений) необходимо срочно вызвать техника смотрителя здания. И прекратить эксплуатацию лоджии в полном объёме.

5. Выводы: Впоследствии анализа и переработки полученной информации, эксперт пришел к следующим выводам.

- Требуется подлить стяжку чтобы избавиться от уклона.

- В виду значительного увеличения нагрузок требуется усилить две железобетонных плиты лоджии. В противном случае могут появиться недопустимые отклонения .

- В железобетонной плите на некоторых участках отсутствует защитный слой бетона. Это является дефектом элемента плиты.

- Трещины в железобетонной плите и в кладке нужно замазать. Эти повреждения противоречат требованию строительных нормативных документов.